ICRO COATINGS

## KARTA  INFORMACJI TECHNICZNEJ

WPFO0066-A

### WPFO0066-A

(PODKŁAD WODNY 66 BIAŁY)

| Nazwa techniczna: | Produkt oparty na akrylach co-polimerowych i akrylo-poliuretanach rozpuszczonych w wodzie oraz pigmentu i dwutlenku tytanu. |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | Podkład dobrze kryjący. Na MDF stosować jedną warstwę izolantu. Stosować w temp. Pokojowej 20-25(C i wilgotności nie wyższej niż 70%. Przechowywać w temp. Powyżej +5(C |
| Właściwości: | Dobrze kryjący, łatwy do nanoszenia i szlifowania, wertykalny |
| Sposób nakładania: | Tradycyjny lub hydrodynamiczny natrysk. |
| UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA Katalizator Stopień rozcieńczenia | Gotowy do użycia, jeżeli jest konieczne to 5-10% wody demineralizowanej |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C) |
| Zawartość części stałych (%): 52 |
| Ciężar właściwy: | 1.25 ± 0.02 |
| Lepkość: | 90``+-120`` Kubek Forda 4 |
| Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik): |
| WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C) |
| Nie chwyta pyłu | 30 minut |
| Powłoka sucha w dotyku | 60 minut |
| Powłoka całkowicie sucha | 12 godzin |
| Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach |  |

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.