ICRO COATINGS

## KARTA  INFORMACJI TECHNICZNEJ

WPFO0108 - A

### FONDO ALL’ACQUA 108 BIANCO

(PODKŁAD WODNY 108, BIAŁY)

| Nazwa techniczna: | Barwiony podkład na bazie specjalnych polimerów akrylowych stopionych w wodzie |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | Podkład do ościeżnic i wyrobów z litego drewna, do użytku zewnętrznego. Stosować w temperaturze 20-25°C przy wilgotności względnej nie przekraczającej 80%, aby uzyskać dobrej jakości warstwę. Przechowywanie: nie wolno przechowywać w temperaturze poniżej 5°C. Niedotrzymanie powyższych warunków przechowywania i stosowania może spowodować wady powłoki. |
| Właściwości: | Doskonała odporność na czynniki atmosferyczne i żółknięcie. Szybkie wysychanie. Niska zawartość rozpuszczalników organicznych. Dobra jakość wypełniania i szlifowanie. |
| Sposób nakładania: | Natrysk i pędzel. Przed użyciem należy bardzo dokładnie wymyć sprzęt. |
| UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA Katalizator Stopień rozcieńczenia | uregulować lepkość przy użyciu wody w zależności od sposobu nakładania |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C) |
| Zawartość części stałych (%): 41 |
| Ciężar właściwy: | 1.07 ± 0.02 |
| Lepkość: | 8000 – 10000 c Kubek Forda |
| Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik): |
| WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C) |
| Nie chwyta pyłu | 40 minut |
| Powłoka sucha w dotyku | 180 minut |
| Powłoka całkowicie sucha | 24 godzin |
| Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach | po 24 godzinach |

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.