ICRO COATINGS

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

# WTFO1100

### FONDO ALL`ACQUA 1100

(PODKŁAD WODNY 1100)

Nazwa techniczna:      Podkład  oparty na specjalnych żywicach rozpuszczalnych w wodzie.

Zastosowanie:             Odpowiedni jako podkład do elementów drewnianych, stołów, mebli gdy jest potrzebna dobra twardość i odporność powierzchni.

Stosować w temperaturze pokojowej nie niższej niż 10°C i wilgotności maksymalnej 70%.

Mieszać składnik A i B z użyciem mechanicznego mieszadła.

Przechowywanie: w temperaturze nie niższej niż 5°C

Właściwości:               Bardzo dobra twardość i odporność chemiczna powierzchni, standardowe szlifowanie.

Sposób nakładania:   Tradycyjnym pistoletem. Mieszać składnik A i B z użyciem mechanicznego mieszadła, złe połączenie może spowodować zmiany chemiczno fizyczne filmu.

## UWAGI DOTYCZĄCE

UŻYCIA

Katalizator      (%)		10% - utwardzacza INUR 0350

Stopień rozcieńczenia:   10% wody jeżeli jest to konieczne.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20*C)

Zawartość części stałych (%)       30

Ciężar właściwy                  1+-0,02

Lepkość 			55`` +- 65``            Ford Cup 	4

Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcienczalnik): >2 godz.

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25*C)

# Nie chwyta pyłu			25`

# Powłoka sucha w dotyku	60`

# Powłoka całkowicie sucha	12 godzin

Całkowita odporność		12 godzin

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.