ICRO COATINGS

## KARTA  INFORMACJI TECHNICZNEJ

VPFF3057

### FONDO FINITURA A 3057

( PODKŁAD  i NAWIERZCHNIA A 3057)

| Nazwa techniczna: | Produkt na bazie żywic akrylowych. |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | Do schodów, parkietu i mebli z białego lub wybielonego drewna o porach zamkniętych lub pół-zamkniętych. Z utwardzaczem B 3051 produkt posiada bardzo dobrą odporność na światło. Certyfikat IMO A.653(16) oraz IMO MSC/Circ 1004. |
| Właściwości: | maksymalna odporność na żółknięcie, dobre właściwości wypełniające, szybkie schnięcie. |
| Sposób nakładania: | tradycyjny pistolet natryskowy, kurtyna (polewarka) lub air less,wałek. |
| UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA Katalizator Stopień rozcieńczenia | 15% INUR3051 (utwardzacz B3051) 20% rozcieńczalnik do PU lub podobny |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C) |
| Zawartość części stałych (%): 32 |
| Ciężar właściwy: | 0.95 ± 0.02 |
| Lepkość: | 54 s – 58 s Kubek Forda 4 |
| Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik): 4 godziny |
| WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C) |
| Nie chwyta pyłu | 15 minut |
| Powłoka sucha w dotyku | 30 minut |
| Powłoka całkowicie sucha | 6 godzin |
| Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach | po 8 godzinach |

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.