ICRO COATINGS

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

# FPUR0034

### FONDO A 34

(PODKŁAD PU A 34)

Nazwa techniczna:      Produkt oparty na żywicach alkidowych

Zastosowanie:             Jako podkład do powierzchni płaskich, paneli itp.

Właściwości:               Bardzo dobre wypełnianie, szybko schnie, bardzo dobrze

się szlifuje ręcznie i mechanicznie, dobra transparentność.

Sposób nakładania:   Tradycyjny, mechaniczny pistolet natryskowy, kurtyna

## UWAGI DOTYCZĄCE

UŻYCIA

Katalizator      (%)		50%INLL0101

Stopień rozcieńczenia:   10-20% rozcieńczalnikiem 2 (DILL0002)

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20*C)

Zawartość części stałych (%)       42

Ciężar właściwy                            0,97+-0,02

Lepkość  			             30`` +- 35``            Ford Cup 	4

Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcienczalnik):     > 2 godzin

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25*C)

# Nie chwyta pyłu			15`

# Powłoka sucha w dotyku	60`

# Powłoka całkowicie sucha	12 godzin

Całkowita odporność		8 godzin

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.