ICRO COATINGS

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

# FPUR0344

### FONDO A 344

(PODKŁAD 344)

Nazwa techniczna:      Produkt oparty na żywicach alkidowych

Zastosowanie:             Jako podkład do ram, drzwi, mebli ,ław i stołów

Właściwości:               Bardzo dobre wypełnianie i transparentność, bardzo dobra

wertykalność

Sposób nakładania:   Tradycyjny lub mechaniczny pistolet natryskowy

## UWAGI DOTYCZĄCE

UŻYCIA

Katalizator      (%)		50%INLL0101 lub INLL0105

Stopień rozcieńczenia:   10-20% rozcieńczalnikiem 2 (DILL0002)

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20*C)

Zawartość części stałych (%)       43

Ciężar właściwy                            0,96+-0,02

Lepkość  			             70`` +- 80``            Ford Cup 	4

Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcienczalnik):     > 2 godzin

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25*C)

# Nie chwyta pyłu			20`

# Powłoka sucha w dotyku	60`

# Powłoka całkowicie sucha	4 godziny

Całkowita odporność		4 godziny

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.