System opóźniający ogień CH 21

Opis

System opóźniający ogień- CH 21 to Klasy 1 cykl malowania złożony z   SEALER RF 182 and TOP FINISH RF 299. Klasa reakcji na ogień drewna pokrytego jak wyżej to 1 według rozporządzenia ministra  z 6 marca, które to rozporządzenia wprowadza standard UNI 9796.

- NB.  Wymieniony standard wyklucza drewno fornirowane plastrami lub liśćmi drewna przy użyciu termoplastycznych klei opartych o żywicy.

-składników komórkowych (klatkowych) lub listwowych struktur, których ubytki wypełniane są powietrzem lub zróżnicowanymi typami materiałów.

SEALER RF 182

Charakterystyka fizyko-chemiczna

Współczynnik katalizy miedzy składnikiem A i B 			2/1

Waga specyficzna składnika A					1,044

Waga specyficzna składnika  B					1,045

Zawartość ciał stałych w części A					46,5%

Zawartość ciał stałych w części  B					33,63%

Zawartość ciał stałych w części  A + część B			42,2%

lepkość  A								18" ford/4 at +20°C

lepkość  B								60" ford/2	   “

lepkość  A+  B							15" ford/4	   “

“	“	“	after  30’ min.			16" ford/4   	   “

“	“	“	after  1 godzinie			16" ford/4  	   “

“	“	“	after  1.30’  hour			18" ford/4   	   “

“	“	“	after  2  hours			23" ford/4  	   “

Trwanie w naczyniu							 2 godziny

suszenie kurzu							 30’ *

Zbieranie ziaren							60’ *

Szlifowanie								8 godzin

* at 20°C and 65 R.H. on a glass slide at 150 g/m2.

Charakterystyka techniczna

Nakładanie			spray-bez powietrza-mieszane z powietrzem, glazing

Temperatura nakładania				nie mniej+ 15° nie więcej + 25°C

Rozcieńczanie						DMC 50 rozcieńczalniki

Pokrycie						patrz na sposób użycia

Trwałość w przechowywaniu					1 rok **

Paczki A/B						20/10 kg.  10/5 kg.

Sprzęt do czyszczenia				DNE rozcieńczalniki

** W oryginalnych opakowaniach

wykończenie wierzchnie RF 299

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO CHEMICZNA

Współczynnik katalizy miedzy składnikiemA i B			2/1

Waga specyficzna składnika A					1,099

Waga specyficzna składnika B					1,045

Zawartość ciał stałych w części A					53,5%

Zawartość ciał stałych w części  B					33,63%

Zawartość ciał stałych w części  A +  B				46,88%

lepkość  A								35" ford/4 at +20°C

lepkość  B								60" ford/2	   “

lepkość A+  B								17" ford/4	   “

“	“	“	after  30’ min.			19" ford/4   	   “

“	“	“	after  1 hour			21" ford/4  	   “

“	“	“	after  1.30’  hour			23" ford/4   	   “

“	“	“	after  2  hours			25" ford/4  	   “

Życie w naczyniu							 2 godziny

Dust dry							          20’ *

Zbieranie utrzymywanie ziaren (?)					40’

Całkowite twardnięcie						24 godziny

Całkowite wydobrzenie						7 days at 20°C 65% R.H.

Połysk							35 gloss(z miernikiem połysku 60°

Na szkle 120 mokrym)

30 gloss ± 5 (z miernikiem połysku

60° na drewnie panelowym z pełnym systemem CH 21 )

Przyleganie								100% metodą chequerig

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Nakładanie				spray-bez powietrza-mieszany z powietrzem, glazing

Temperatura nakładania				nie mniej + 15° nie więcej + 25°C

rozcieńczanie						DMC50

Pokrycie						Patrz w Jak używać

trwałość w przechowywaniu					1 rok **

Paczki A/B					10/5 kg.  20/10 kg.

Sprzęt do czyszczenia				DNE rozcieńczalniki

** W oryginalnych pojemnikach

JAK UŻYWAC

Lakierowana powierzchnia musi być całkowicie czysta

- Należy zmieszać część A z częścią B w stosunku  2/1 (wagowo), Poczekać 5 minut i nałożyć produkt Ilość produktu do nałożenia na  metr kwadratowy każdej warstwy: pierwsza warstwa : 150 g/m2 SEALER RF 182  zmieszany w stosunku A do B  =2/1 (wagowo)

Co najmniej 8 godzin później należy przetrzeć powierzchnie papierem ściernym   150/180  i nakładać dalej:

-    Druga warstwa: 150 g/m2 SEALER RF 182  zmieszany w stosunku A do B =2/1

Co najmniej 8 godzin później  papier-150/180 i nakładanie następnej warstwy

- trzecia warstwa: 120 g/m2 TOP FINISH RF 299 zmieszany w stosunku A do B=2/1 by weight.

Całkowita ilość FIRE RETARDANT SYSTEM CH 21 = 420 g/m2, z czego 300 g/m2 SEALER RF 182 i 120 g/m2  TOP FINISH RF 299.

P.S. Te wielkości to minimum wymagane do efektu opóźnienia ognia zgodnie z dekretem ministra

W razie nakładania sprayem należy wziąć pod uwagę ilość produktu ulegającą rozproszeniu. Należy przedsięwziąć kilka prób żeby ustalić tą ilość, kiedy stosujemy glazing, check that large-celled wood types do not lead to problems of creating blowholes.

Żeby oczyścić lakierowaną powierzchnie należy użyć wody lub wody z naturalnym detergentem Ph w żadnym wypadku nie należy używać rozpuszczalnika.

Departament obsługi technicznej CHIMIVER’s jest gotowy do udzielenia wszelkich porad. Pomimo tego każdy klient powinien sprawdzić czy produkt odpowiada jego wymaganiom i potrzebom w szczególności przez testy wstępne. CHIMIVER nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia wynikłe z zastosowania produktu.

PLEASE NOTE

Zasadniczym celem FIRE RETARDANT SYSTEM CH 21 jest nadanie drewnu “reakcji klasy 1 na ogień ”. Zgodnie ze standardem UNI 796 wprowadzonym w prawie włoskim.

Jednakże ze względu na wielość gatunków drewna zaleca się przeprowadzenie testów w celu sprawdzenia reakcji w konkretnym przypadku

Ta karta techniczna została ustalona zgodnie z zapewnieniom producenta zgodnie z prawami UNI/CNVVF/CCI