## ICRO COATINGS

## KARTA  INFORMACJI TECHNICZNEJ

TT490420 N

### IMPREGNANTE 420 NEUTRO

(BEZBARWNY ŚRODEK IMPREGNUJĄCY 420)

| Nazwa techniczna: | Produkt na bazie dodatków i specjalnych żywic akrylowych stopionych w wodzie |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | Do impregnacji ościeżnic, do użytku zewnętrznego. |
| Właściwości: | Dobra jakość impregnacji, łatwe nakładanie |
| Sposób nakładania: | Zanurzenie w zbiorniku. Polewanie. |
| UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA Katalizator Stopień rozcieńczenia | Gotowy do użytku. W razie potrzeby dodać nieco wody destylowanej. |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C) |
| Zawartość części stałych (%): 21 |
| Ciężar właściwy: | 1.01 ± 0.02 |
| Lepkość: | 8 s – 12 s Kubek Forda 4 |
| Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik): 2 godziny |
| WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C) |
| Nie chwyta pyłu | 30 minut |
| Powłoka sucha w dotyku | 60 minut |
| Powłoka całkowicie sucha | 4 godziny |
| Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach | Po 4 godzinach |

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikow naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.