ICRO COATINGS

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

# WTVT220010

### LAKIER  WODNY 2200 DO SZKŁA

(WATERBORNE BASE 2200  FOR GLASS)

Nazwa techniczna: 	Produkt oparty na żywicach akrylowo-poliuretanowych    rozpuszczalnych w wodzie .

Zastosowanie:           	Odpowiedni jako  nawierzchnia na szkło, aplikacja i suszenie w temp. min. 20° C, całkowita odporność na ścieranie( zarysowania) po 72 h. Przechowywać w temp. nie niższej niż 5° C.

Właściwości:              	Bardzo dobre krycie i przyleganie do szkła, dobre właściwości fizyczno-chemiczne, produkt może być stosowany bez utwardzacza dłuższe pot-life.

Sposób nakładania: 	Pistolet natryskowy, pompa membranowa, rozpylanie.

## UWAGI DOTYCZĄCE

UŻYCIA

Katalizator      (%)		2% INURB167

Stopień rozcieńczenia:	produkt gotowy do użycia , jeśli potrzeba rozcieńczać wodą w 10%

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20*C)

Zawartość części stałych (%)       37

Ciężar właściwy                             1,35+-0,02

Lepkość 			              35’’- 45’’           Ford Cup 	6

Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcienczalnik):

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25*C)

# Nie chwyta pyłu			30’

# Powłoka sucha w dotyku	90’

# Powłoka całkowicie sucha	24 h

Całkowita odporność

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.