## ICRO COATINGS

## KARTA  INFORMACJI TECHNICZNEJ

TT490422

### IMPREGNANTE ALL'ACQUA 422

(BEZBARWNY ŚRODEK IMPREGNUJĄCY 422)

| Nazwa techniczna: | Wodny impregnat do zastosowania na zewnątrz do miękkiego i twardego drewna z niską zawartością taniny |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | Do impregnacji okien, mebli ogrodowych, bram, ogrodzeń belek stropowych, generalnie do stosowania na zewnętrz. Nakładamu 1-3 warstw 5-80 gr/m2 w odstępach 1-2 h, szlifowanie nie jest konieczne. Dla lepszego zabezpieczenia powierzchni zalecamy aplikacje wodnego lakieru z woskiem WTVE0119TK . Oba produkty aplikujemy w temperaturze najlepiej 15 C |
| Właściwości: | Dobra jednolitość na sosnie i świerku, gorsza na dębie, kasztanie i iroko. Zawiera 0,8% IPBC. Przechowywać w temp. 5-35 C ,termin waznośći produktu 12 miesięcy. |
| Sposób nakładania: | Pędzel |
| UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA Katalizator Stopień rozcieńczenia | Gotowy do użytku. |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C) |
| Zawartość części stałych (%): 23 |
| Ciężar właściwy: | 1.02 ± 0.02 |
| Lepkość: | 65 s Kubek Forda 2 |
| Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik): 2 godziny |
| WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C) |
| Nie chwyta pyłu |  |
| Powłoka sucha w dotyku |  |
| Powłoka całkowicie sucha |  |
| Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach |  |

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.