## ICRO COATINGS

## KARTA  INFORMACJI TECHNICZNEJ

WTVE039530

### FONDO FINITURA ALL’ACQUA 395

(LAKIER WODNY  395 )

| Nazwa techniczna: | Produkt oparty na specjalnych żywicach poliuretanowych, stopionych w wodzie. |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | Dwu-składnikowy lakier wodny do lakierowania tradycyjnego parkietu. Należy aplikować do trzech warstw miedzy nimi szlifowanie papierem 240-280 Stosować w temp. nie niższej niż 10C i wilgotności nie wyższej niż 70%. Przechowywać w temperaturze min. 5°C |
| Właściwości: | Bardzo dobre właściwości fizyczno-chemiczne i odporność na zarysowania, twardość oraz elastyczność powierzchniowa. Doskonała transparentność po wyschnięciu. |
| Sposób nakładania: | Wałek z krótkim włosem, pistolet, należy dobrze wymieszać oba produkty i odczekać kilka minut aby lakier się odpowietrzył i ustał. |
| UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA Katalizator Stopień rozcieńczenia | 10% utwardzacz INUR0182 10% woda demineralizowana. |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C) |
| Zawartość części stałych (%): 30 |
| Ciężar właściwy: | 1.10 ± 0.02 |
| Lepkość: | 60`` Kubek Forda 4 |
| Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik): 2h |
| WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C) |
| Nie chwyta pyłu | 30 minut |
| Powłoka sucha w dotyku | 90 minut |
| Powłoka całkowicie sucha | 24 godziny |
| Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach |  |