## ICRO COATINGS

## KARTA  INFORMACJI TECHNICZNEJ

WTVE097E…

### FONDO FINITURA ALL’ACQUA 97E

(LAKIER WODNY  097E )

| Nazwa techniczna: | Produkt oparty na specjalnych żywicach, które mogą być rozcieńczane wodą. Jest to system samo-łączenia się. |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | Odpowiedni do nakładania na drewno kiedy wymagany jest krótki czas schnięcia i wertykalność. Stosować w temp. Nie niższej niż 10C i wilgotności nie wyższej niż 70%. Przechowywać w temp. min. 5C |
| Właściwości: | Dobry czas schnięcia, dobra twardość powierzchni, wertykalność, efekt jedwabistego matu. Niska zawartość substancji koalescenowych. |
| Sposób nakładania: | Pistoletem tradycyjnym, elektrostatyka lub airmix (dysza 1,1 , ciśnienie 4 atmosfery) lub kurtyna |
| UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA Katalizator Stopień rozcieńczenia | Gotowy do użycia lub jeżeli trzeba 20% woda |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C) |
| Zawartość części stałych (%): 37 |
| Ciężar właściwy: | 1.05 ± 0.02 |
| Lepkość: | 80``-100`` Kubek Forda 4 |
| Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik): |
| WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C) |
| Nie chwyta pyłu | 30 minut |
| Powłoka sucha w dotyku | 90 minut |
| Powłoka całkowicie sucha | 4 godziny |
| Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach |  |