ICRO COATINGS                                                      								              KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

# VPUR0341…

### VERNICE A 341

(LAKIER A 341 – WSZYSTKIE RODZAJE POŁYSKU)

Nazwa techniczna:      Produkt oparty na żywicach alkidowych

Zastosowanie:             Jako nawierzchnia z efektem satynowym do krzeseł, dobrze

ukształtowanych części, krawędzi, łóżek, ław i stołów

Produkt tiksotropowy.

Właściwości:               Bardzo dobre wypełnianie i wertykalność, dobre nanoszenie

za pomocą pistoletu elektrostatycznego.

Sposób nakładania:   Tradycyjny pistolet lub pistolet elektrostatyczny

## UWAGI DOTYCZĄCE

UŻYCIA

Katalizator      (%)		50% INLL0101

Stopień rozcieńczenia:   20-50% DILL0002 (Rozcieńczalnik 2) lub inny

rozcieńczalnik w zależności od potrzeby

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20*C)

Zawartość części stałych (%)       44

Ciężar właściwy                 	   0,99+-0,02

Lepkość 				   70`` +- 80``            Ford Cup 	4

Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcienczalnik):       2 h

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25*C)

# Nie chwyta pyłu			20`

# Powłoka sucha w dotyku	60`

# Powłoka całkowicie sucha	12 h

Całkowita odporność		12 h

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.