ICRO COATINGS                                                      								              KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

# VPUR4242…

### VERNICE A 4242

(LAKIER A 4242)

Nazwa techniczna:      Produkt oparty na żywicach alkidowych

Zastosowanie:             Jako nawierzchnia tak dla pora otwartego jak i zamkniętego

w tych cyklach , w których wymagana jest doskonała

odporność na zarysowania np. lakierowanie biurek.

Właściwości:               Bardzo dobra siła krycia, odporność na zarysowania i

i wybłyszczenia oraz czynniki fizyczno-chemiczne.

Sposób nakładania:   Tradycyjny pistolet , robot lub kurtyna

## UWAGI DOTYCZĄCE

UŻYCIA

Katalizator      (%)		25% INUR4100 lub INUR4200

Stopień rozcieńczenia:   20-50% DILL0002  lub inny średnio parujący w zależności

od rodzaju aplikacji

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20*C)

Zawartość części stałych (%)       27

Ciężar właściwy                 	   0,94+-0,02

Lepkość 				   85`` +- 5            Ford Cup 	4

Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcienczalnik):

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25*C)

# Nie chwyta pyłu			10`

# Powłoka sucha w dotyku	30`

# Powłoka całkowicie sucha	8 h

Całkowita odporność		8 h

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.